О поставке МЭЖК на рынок Австрии

В 2013 году ОАО ”Могилевхимволокно” запустило новую установку по производству метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК), которые используются для получения биодизельного топлива. Мощность установки составляет 50 тыс. т/год, выпускаемый продукт полностью соответствует европейским стандартам EN14214.

В связи с этим, готовы предложить ежемесячно более 1 тыс. т. МЭЖК (EN14214) на основе рапсового масла для поставок на экспорт.

Цена в октябре составляет 800 евро/т FCA Могилев.

Готовы рассмотреть встречные предложения, в том числе с возможностью работы по формульному ценообразованию.

Код ТНВЭД – 3826 00 900 0.

Контактное лицо – Очаповский Павел Николаевич, начальник отдела продаж химической продукции и потребительских товаров, +375 222 499977, e-mail – ochapovskiy@khimvolokno.by

Качественные показатели метиловых эфиров жирных кислот

| Характеристики | Единицы измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Минимум | Максимум |
| Содержание эфира | % | 96,50 | - |
| Плотность при 15 оС | кг/м3 | 860 | 900 |
| Вязкость при 40 оС | мм2/сек | 3,5 | 5,0 |
| Температура вспышки | °С | 120 | - |
| Содержание серы | мг/кг | - | 10,0 |
| Коксуемость (10%-ного остатка после разгонки) | % | - | 0,30 |
| Цетановое число | - | 51 | - |
| Сульфатная зольность | % | - | 0,02 |
| Содержание воды | мг/кг | - | 500 |
| Содержание механических примесей | мг/кг | - | 24 |
| Коррозия медной пластинки (3 ч при 50оС) | Единицы по шкале | Класс 1 |
| Стойкость к окислению при 110 оС | часы | 8,0 | - |
| Кислотное число/ | мг КОН/г | - | 0,5 |
| Йодное число/ | г I2/100 г | - | 120 |
| Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты | % | - | 12,0 |
| Массовая доля полиненасыщенных (4 или более двойных связей) метиловых эфиров | % | - | 1 |
| Массовая доля метанола | % | - | 0,20 |
| Массовая доля моноглицерида | % | - | 0,30 |
| Массовая доля диглицерида | % | - | 0,20 |
| Массовая доля триглицерида | % | - | 0,20 |
| Массовая доля свободного глицерина | % | - | 0,02 |
| Общее содержание глицерина/ | % | - | 0,25 |
| Содержание металлов I группы (Na+K) металлов II группы (Сa+Mg) | мг/кг мг/кг | - | 5,0 5,0 |
| Содержание фосфора | мг/кг | - | 2,0 |

Производственная мощность – 50 000 в год.