| Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне электраэнергетыкі «БЕЛЭНЕРГА» Віцебскае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства электраэнергетыкі «Віцебскэнерга» (РУП «Віцебскэнерга») вул. Праўды, 30, 210029, г. Віцебск тэл. +375 (212) 47 01 50 – прыёмная факс: +375 (212) 47 30 75, 47 40 22 e-mail: energo@vitebsk.energo.by http://www. vitebsk.energo.by р/р 3012115917020 у Рэгіянальнай дырэкцыі № 200 ААТ «БПС-Сбербанк» БІК 153001369 УНП 300000252 |  | Государственное производственное объединение электроэнергетики «БЕЛЭНЕРГО» Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго» (РУП «Витебскэнерго») ул. Правды, 30, 210029, г. Витебск тел. +375 (212) 47 01 50 – приёмная факс: +375 (212) 47 30 75, 47 40 22 e-mail: energo@vitebsk.energo.by http://www. vitebsk.energo.by р/с 3012115917020 в Региональной дирекции № 200 ОАО «БПС-Сбербанк» БИК 153001369 УНП 300000252 |
| --- | --- | --- |

Commercial quotation

RUE Vitebskenergo can supply sod peat for fuel needs of housing and communal services, and for the needs of the population, as well as for the chemical industry:

| Sod peat conforms to quality requirements of the Republic of Belarus TY RB 100219992322–2004: |
| --- |
| Intended use | - as a fuel - in the chemical industry (Technical Specification is enclosed). |
| Peat decomposition degree | 20-40% |
| Volatile matter | maximum 68% |
| Moisture content | 30-40% |
|  | (acc.to TY RB, no more than 45% is allowed) |
| Ash content | 1,8-6,0%, average - 2,4% |
|  | (acc.to TY RB, no more than 15% is allowed) |
| Fe-content (iron) | 500-900 mg/kg |
| Fines content | no more than 10% (acc.to TY RB, no more than 15% is allowed) |
| Sod peat diameter after extraction | up to 80mm |
| Sod peat diameter after drying | 35-50mm |
| Bulk density | 360 kg/m3 |
| Delivery terms: | EXW, FCA, DAP-frontier |
| Packing: | in bulk, big-bags |
| Transportation: | roads and railways |
| Basic price for 1 ton of standart 30% peat moisture content | 31 euro/ tons on FCA terms |

Other information:

Sod peat is exported to: the Netherlands (from 2009 to the present day); Lithuania, Latvia (2011); Russia (2011-2012).

Other manufactured goods:

- milled fuel peat;

- sod peat for fuel and chemical industries;

- peat for compost preparation;

- nutrient soil "Urozhainy"

Consignor: Peat preparation workshop Osintorf of  Belorusskaya GRES (State District Power Plant),  branch of RUE Vitebskenergo.

Contact person:

Aleksandr Leonidovich Komlev– Deputy Director of Belorusskaya GRES.

Language of communication: Russian, English

211026, Orekhovsk town, Vitebsk region, Republic of Belarus

Fax: + 375 216 27 05 37

Tel.  + 375 216 27 09 01

e-mail:  zamdir@bst.vitebsk.energo.by

For detailed information please visit our website  www.vitebsk.energo.by

Enclosure:	Technical specification for sod peat for the chemical industry, in Russian and English languages – 1 copy on 1 page.

Technical specification for sod peat for fuel needs, in Russian and English languages – 1 copy on 1 page.

Qualitative characteristics of peat extracted at peat deposit Osinovskoye, in Russian and English languages - 1 copy on 1 page.

Deputy General Director                        				      I.P. Shershen

Markushevsky + 375 212 49 24 86

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на торф кусковой для химической промышленности

Technical specification

on peat sod for the chemical industry

Для добычи кускового торфа используется торфяное месторождение  «Осиновское»

Sod peat is extracted at peat deposit Osinovskoye.

Степень разложения торфа

Peat decomposition degree						            30 – 40 %.

Выход  летучих веществ

Volatile matter 									maximum 68 %.

Содержание железа

Fe-content (iron)                                                                                                   - 500 – 900 mg/kg.

Зольность

Ash content 									maximum  2.2%.

Влагосодержание   для расчета стоимости

Moisture content  for calculation of value  	      	                        		30 -40%.

Массовая доля мелочи

Fines content  									< 5%

Кусковой торф добывается машинами MERI PK 1–SR

Sod peat is excavated by MERI PK 1–SR machines.

Диаметр торфяного куска после добычи                                       		up to 80mm

Sod peat diameter after extraction  						up to 80 mm.

Диаметр торфяного куска после естественной сушки

Sod peat diameter after natural  drying 						35 – 50 mm.

Насыпная плотность

Bulk density									360 kg/m3

| ПОСТАВЩИК: РУП «Витебскэнерго» 210029, г.Витебск, Республика Беларусь, ул.Правды, 30 Факс (+375 212) 47 40 22. E-mail: energo@vitebsk.energo.net.by | SUPPLIER: RUE Vitebskenergo 30, Pravdy Str. 210029 Vitebsk, Belarus Fax: (+375 212) 474022 E-mail: energo@vitebsk.energo.net.by |
| --- | --- |
| ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: Филиал «Белорусская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» 211026, г.п.Ореховск, Витебская область, Республика Беларусь Тел: (+375216) 270901 Факс: (+375216)270537 E-mail: bst@vitebsk.energo.net.by | CONSIGNOR: RUE “Vitebskenergo” affiliate Belorusskaya GRES Orekhovsk 211026, Vitebsk region, the Republic of Belarus Tel: (+375216) 270901 Fax: (+375216)270537 E-mail: bst@vitebsk.energo.net.by |

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на торф кусковой для топливных нужд

Technical specification

on peat sod for fuel needs

Для добычи кускового торфа используется торфяное месторождение  «Осиновское»

Sod peat is extracted at peat deposit Osinovskoye.

Степень разложения торфа

Peat decomposition degree							30 – 40 %.

Выход  летучих веществ

Volatile matter 									maximum 68 %.

Содержание железа

Fe-content (iron)                                                                                                    - 500 – 900 mg/kg.

Зольность

Ash content 									maximum  6,0%.

Влагосодержание  для расчета стоимости

Moisture content  for calculation of value  	      	                     		30 -40%.

Массовая доля мелочи

Fines content  									< 5%

Кусковой торф добывается машинами MERI PK 1–SR

Sod peat is excavated by MERI PK 1–SR machines.

Диаметр торфяного куска после добычи                                       		up to 80 mm

Sod peat diameter after extraction  						up to 80 mm.

Диаметр торфяного куска после естественной сушки

Sod peat diameter after after natural drying					35 – 50 mm.

Насыпная плотность

Bulk density									360 kg/m3

| ПОСТАВЩИК: РУП «Витебскэнерго» 210029, г.Витебск, Республика Беларусь, ул.Правды, 30 Факс (+375 212) 47 40 22. E-mail: energo@vitebsk.energo.net.by | SUPPLIER: RUE Vitebskenergo 30, Pravdy Str. 210029 Vitebsk, Belarus Fax: (+375 212) 474022 E-mail: energo@vitebsk.energo.net.by |
| --- | --- |
| ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: Филиал «Белорусская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» 211026, г.п.Ореховск, Витебская область, Республика Беларусь Тел: (+375216) 270901 Факс: (+375216)270537 E-mail: bst@vitebsk.energo.net.by | CONSIGNOR: RUE “Vitebskenergo” affiliate Belorusskaya GRES Orekhovsk 211026, Vitebsk region, the Republic of Belarus Tel: (+375216) 270901 Fax: (+375216)270537 E-mail: bst@vitebsk.energo.net.by |

Характеристики торфа, добываемого с торфяного месторождения «Осиновское»

Technical characteristic of peat extracted at the peat deposit Osinovskoye

| Средняя степень разложения -31% Средняя зольность - до 4% Среднее содержание углерода -57,8 % Среднее содержание водорода - 6,1 % Среднее содержание азота - 1,9 % Среднее содержание серы - 0,3 % Среднее содержание кислорода - 33,9 % Теплота сгорания - 5 633 ккал/кг (23,6 MJ/kg) Содержание химических элементов: Общий азот (N) - от 3,69% до 1,78% Фосфор (Р205) - от 0,02% до 0,89% Железо (Fe203) - от 0,1% до 0,98% Кальций (СаО) - от 0,17% до 5% Сера (S03) - от 0,03% до 0,46% Кислотность (рН солевая) - от 2,95 до 4,8 Вышеперечисленные данные приведены в пересчете на абсолютно сухое вещество Классификация залежи: Тип - верховой (ближе к переходному) Подтип - лесо-топяной Вид - магеланикум пушициево-сфагновый | Average degree of decomposition – 31% Average ash content– up to 6% Average C content – 57,8 % Average H content – 6,1 % Average N content – 1,9 % Average S content – 0,3 % Average O2 content – 33,9 % Combustion heat (dry residue) – 5 633 ккал/кг (23,6 MJ/kg) Content of chemical elements: N - from 3,69% to 1,78% Р2О5 – from 0,02% to 0,89% Fe2O3 – from 0,1% to 0,98% CaO – from 0,17% to 5% SO3 – from 0,03% to 0,46% Acidity (рН salt) – from 2,95 to 4,8 Above mentioned data are given in terms of dry matter Peat deposit classification: Type − high-moor (close to the transition-moor ) peat Subtype – forest-swamp Eriophorum Sphagnum Magellanicum peat |
| --- | --- |